## Slide 1
纤维板样本
纤维板粉末
80目以下纤维板粉末
水热液
粉碎机
振筛机

## Slide 2
纤维板样品
粉碎机
纤维板粉末
震筛机
80目以下 纤维板粉末
磨粉
筛选
重新粉碎
80目以上
纤维板粉末
60mL超纯水与4.5g纤维板粉末加入反应釜进行反应
水热液
木糖
3g
40mL
共水热产物
液相产物
抽滤仪
固相产物
抽滤
共水热
使用超纯水和无水乙醇清洗后，在105℃下干燥24 h，用于后续固相产物测试表征
使用乙酸乙酯萃取后定容

## Slide 3
主题
内容
路径
手段
目的

## Slide 4
研究内容
研究路径
研究主题
表征手段
研究目的
氮元素的迁移转化机制
木糖在水热反应过程中对氮转化迁移特性的影响
富氮生物质资源的热化学转化过程中氮的迁移与转化
选择富氮生物质样品（废弃纤维板），进行水热反应处理
固相产物
液相产物（水热液）
加入木糖，进行共水热反应处理
液相产物
固相产物
（水热炭）
元素分析
XPS
UV
试图解析水热处理过程中纤维板中氮的转化迁移路径和机理